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Wytyczne dotyczące wymaganych parametrów wykładziny podłogowej dla   zadania pn.
„Remont podłogi w sali w przedszkolu Miejskim nr 54 w Bytomiu”

- wykładzina podłogowa spełniająca normę  PN-EN 14041:2006 oraz  EN 13501 lub równoważną,
- przeznaczona do stosowania w budynkach użyteczności publicznej, przeznaczonej na pobyt ludzi     w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, wymagających ochrony elektrostatycznej, służby zdrowia , serwerowni,
- zmywalna, bezfugowa, heterogeniczna,
- klasa komercyjna wykładziny – 34,
- klasa przemysłowa wykładziny – 43,
- wykładzina antypoślizgowa klasa R9-10,
- odporność ogniowa -  A,
- odporność na ścieranie – T,
- klasa trudnopalności -  CfL-s1,
- grubość całkowita – min.2mm.,
- warstwa ścieralna – min.0,7 mm.

